Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
29 апреля 2000 года

Дата введения -
1 августа 2000 года

2.3.3. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. ТАРА, ПОСУДА, УПАКОВКА,
ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ,
КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОЛИЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ
С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ГН 2.3.3.972-00

(с изм., внесенными ГН 2.3.3.1019-01, утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001)

Главным государственным санитарным врачом РФ 13.02.2001 введен Гигиенический норматив ГН 2.3.3.1019-01 в качестве дополнения к данному документу.

1. Разработаны Научно-практическим центром по чрезвычайным ситуациям и гигиенической экспертизе Минздрава России (к.м.н. Заиченко А.И., к.х.н. Кочергиной Л.Л., Бекиной М.В., Егоровой А.В.) при участии ОАО "Научно-исследовательский институт пластических масс" имени Г.С. Петрова, а также к.т.н., лауреата Государственной премии Парфенова Б.Г.
2. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
3. Введены взамен СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения", утвержденных Минздравом СССР от 31.12.1986 N 4240.

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1).
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39).
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (статья 55).

Общее положение

Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, не должны отдавать в контактирующие с ними модельные растворы и воздушную среду вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции, а также соединения, способные вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдаленные эффекты.
Санитарно-химические исследования изделия проводятся в установленном порядке.
Значения ДКМ (мг/л) - допустимых количеств миграции химических веществ являются основными критериями оценки при проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для использования в контакте с продуктами питания, влажность которых превышает 15%. Определение уровня миграции химических веществ в этом случае проводится на модельных средах (дистиллированной воде, слабых растворах кислот и др.), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов, при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации изделий.
Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не должно превышать установленные для них значения ДКМ.
Значениями ПДКв (мг/л) - предельно допустимых концентраций химических веществ в питьевой воде следует руководствоваться только в том случае, когда для идентифицированного вещества значение ДКМ не установлено (отсутствует).
При проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для контакта с сухими продуктами питания, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проводится в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации изделий. Найденные количества оценивают исходя из допустимых количеств данных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Значения ПДКс.с. (мг/куб. м) - предельно допустимых среднесуточных концентраций химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест являются критериями, по которым следует оценивать установленный уровень миграции в воздух.
При отсутствии значения ПДКс.с. для идентифицированного вещества рекомендуется руководствоваться значениями ОБУВ (мг/куб. м) - ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Наряду с гигиеническими нормативами указаны классы опасности химических веществ при содержании их в воде и в воздухе. По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделены на четыре класса опасности: 1 класс - вещества чрезвычайно опасные, 2 класс - вещества высокоопасные, 3 класс - вещества умеренно опасные, 4 класс - вещества малоопасные, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".
При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания, изготовления товаров детского ассортимента, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, не допускается.
Документ содержит основные виды материалов (полимерных, синтетических, сталей, сплавов и других), предназначенных для использования в контакте с продуктами питания, и основные химические вещества, присущие каждому виду материалов, которые следует контролировать при проведении типовых санитарно-химических исследований.
Жирным шрифтом выделены вещества, определением которых можно ограничиться при проведении приемо-сдаточных испытаний продукции отечественного производства, выпускаемой по утвержденной нормативно-технической документации.

КонсультантПлюс: примечание.
Ввиду того, что технически невозможно реализовать вышесказанное, термины, выделенные жирным шрифтом, будут набраны прописными буквами.

При периодических испытаниях необходимо гигиеническую оценку осуществлять по гигиеническим показателям, указанным в гигиеническом заключении на продукцию.
В Приложении 1 приведен алфавитный перечень контролируемых химических веществ, элементов с указанием методов их определения.
В Приложении 2 - методы определения (перечень).
В Приложении 3 - рекомендации по выбору контролируемых показателей при исследовании комбинированных, композиционных материалов, а также материалов, не вошедших в настоящий перечень.
В Приложении 4 - перечень веществ, имеющих значения ДКМ, подлежащие уточнению.
Перечень контролируемых показателей составлен на основании результатов исследовательских работ, выполненных Научно-практическим центром по чрезвычайным ситуациям и гигиенической экспертизе Минздрава России и других учреждений Госсанэпидслужбы, анализа литературных данных по российским и зарубежным источникам, а также данных, представленных изготовителями продукции по условиям синтеза, производства и рецептурным составам материалов.
Этот перечень не может являться окончательным. В связи с этим информацию о результатах исследований в области гигиенической оценки материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания, содержащую дополнительные данные, просим направлять в адрес Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.
Замечания, пожелания, рекомендации по совершенствованию перечня просьба направлять в Комиссию по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Минздрава России.

Таблица

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ ВЕЩЕСТВ,
ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ,
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┐
│Наименова-│Контролируемые│ ДКМ, │ПДК   │Класс│ ПДК  │ОБУВ │Класс│
│ние мате- │  показатели  │ мг/л │хим.  │опас-│ с.с. │а.в.,│опас-│
│риала, из-│              │      │в-в в │ности│ мг/  │ мг/ │ности│
│делия     │              │      │пить- │     │ куб. │ куб.│     │
│          │              │      │евой  │     │  м   │  м  │     │
│          │              │      │воде, │     │      │     │     │
│          │              │      │мг/л  │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│    1     │       2      │  3   │  4   │  5  │  6   │  7  │  8  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│   1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе    │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│1.1. Поли-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │      │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│этилен    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ПЭВД,    │ацетальдегид  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│ПЭНД), по-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│липропи-  │этилацетат    │0,100 │      │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│лен, сопо-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лимеры    │гексан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│пропилена ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│с этиле-  │гептан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│ном, поли-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│бутилен,  │гексен        │  -   │   -  │  -  │0,085 │  -  │  3  │
│полиизобу-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тилен,    │гептен        │  -   │   -  │  -  │0,065 │  -  │  3  │
│комбиниро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ванные ма-│ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│териалы на├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│основе по-│спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│лиолефинов├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │пропиловый    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│1.2. Полистирольные пластики                                    │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│полистирол│СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│(блочный, ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│суспен-   │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│зионный,  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ударопроч-│метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│ный)      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │этилбензол    │  -   │ 0,010│  4  │0,020 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сополимер │СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│стирола с ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│акрилонит-│АКРИЛОНИТРИЛ  │0,020 │   -  │  2  │0,030 │  -  │  2  │
│рилом     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензальдегид  │  -   │ 0,003│  4  │0,040 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│АБС-плас- │СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│тики      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АКРИЛОНИТРИЛ  │0,020 │   -  │  2  │0,030 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │альфа -       │  -   │ 0,100│  3  │0,040 │  -  │  3  │
│          │МЕТИЛСТИРОЛ   │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │этилбензол    │  -   │ 0,010│  4  │0,020 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензальдегид  │  -   │ 0,003│  4  │0,040 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сополимер │СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│стирола с ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│метилме-  │МЕТИЛМЕТАКРИ- │0,250 │   -  │  2  │0,010 │  -  │  3  │
│такрила-  │ЛАТ           │      │      │     │      │     │     │
│том       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │спирт         │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сополимер │СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│стирола с ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│метилме-  │МЕТИЛМЕТАКРИ- │0,250 │   -  │  2  │0,010 │  -  │  3  │
│такрилатом│ЛАТ           │      │      │     │      │     │     │
│и акрило- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нитрилом  │АКРИЛОНИТРИЛ  │0,020 │   -  │  2  │0,030 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │спирт         │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сополимер │СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│стирола с ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│альфа-    │альфа - МЕТИЛ │  -   │ 0,100│  3  │0,040 │  -  │  3  │
│метилсти- │СТИРОЛ        │      │      │     │      │     │     │
│ролом     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензальдегид  │  -   │ 0,003│  4  │0,040 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетофенон    │  -   │ 0,100│  3  │0,003 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сополимеры│СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│стирола с ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│бутадиеном│БУТАДИЕН      │  -   │ 0,050│  4  │1,000 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетальдегид  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│вспененные│СТИРОЛ        │0,010 │   -  │  2  │0,002 │  -  │  2  │
│полистиро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лы        │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │этилбензол    │  -   │ 0,010│  4  │0,020 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кумол         │  -   │ 0,100│  3  │0,014 │  -  │  4  │
│          │(изопропил-   │      │      │     │      │     │     │
│          │бензол)       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │спирт         │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│1.3. Поливинилхлоридные пластики                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│жесткий   │ВИНИЛ         │0,010 │   -  │  2  │0,010 │  -  │  1  │
│ПВХ       │ХЛОРИСТЫЙ     │      │      │     │      │     │     │
│          │              │1,0   │      │     │      │     │     │
│          │              │мг/кг │      │     │      │     │     │
│          │              │(1    │      │     │      │     │     │
│          │              │ppm)  │      │     │      │     │     │
│          │              │гото- │      │     │      │     │     │
│          │              │вого  │      │     │      │     │     │
│          │              │изде- │      │     │      │     │     │
│          │              │лия   │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │пропиловый    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛОВЫЙ     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │олово (Sn)    │  -   │ 2,000│  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│пластифи- │              │      │      │     │      │     │     │
│цированный│              │      │      │     │      │     │     │
│ПВХ, до-  │              │      │      │     │      │     │     │
│полнитель-│              │      │      │     │      │     │     │
│но к пока-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│зателям,  │диоктилфталат │2,000 │   -  │  3  │  -   │0,020│  -  │
│указанным ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│для жест- │дидодецилфта- │2,000 │   -  │  3  │  -   │0,100│  -  │
│кого ПВХ, │лат           │      │      │     │      │     │     │
│следует   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│определять│диизододецил- │2,000 │   -  │  3  │  -   │0,030│  -  │
│          │фталат        │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│          │дибутилфталат │   не допускается                     │
│          │<*>           │                                      │
├──────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┤
│   --------------------------------                             │
│   <*> Пластификатор дибутилфталат не  разрешен  для  полимерных│
│материалов, предназначенных для контакта с продуктами питания.  │
│                                                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│1.4. Поли-│ВИНИЛАЦЕТАТ   │  -   │ 0,200│  2  │0,150 │  -  │  3  │
│меры на   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│основе ви-│формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│нилацетата├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│и его про-│ацетальдегид  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│изводных: ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│поливини- │гексан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│лацетат   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│поливини- │гептан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│ловый     │              │      │      │     │      │     │     │
│спирт со- │              │      │      │     │      │     │     │
│полимерная│              │      │      │     │      │     │     │
│дисперсия │              │      │      │     │      │     │     │
│винилаце- │              │      │      │     │      │     │     │
│тата с ди-│              │      │      │     │      │     │     │
│бутилма-  │              │      │      │     │      │     │     │
│леинатом  │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.5. Поли-│гексан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│акрилаты  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │гептан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АКРИЛОНИТРИЛ  │0,020 │   -  │  2  │0,030 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛАКРИЛАТ  │  -   │ 0,020│  4  │0,010 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛМЕТАКРИ- │0,250 │   -  │  2  │0,010 │  -  │  3  │
│          │ЛАТ           │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛАКРИЛАТ  │  -   │ 0,010│  4  │0,0075│  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.6. Поли-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│органоси- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лаксаны   │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│(силиконы)├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │фенол         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.7. Поли-│              │      │      │     │      │     │     │
│амиды:    │              │      │      │     │      │     │     │
│полиамид 6├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│поликапро-│Е-КАПРОЛАКТАМ │0,500 │   -  │  4  │0,060 │  -  │  3  │
│амид, кап-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│рон)      │БЕНЗОЛ        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │фенол         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полиамид  │ГЕКСАМЕТИЛЕН- │0,010 │   -  │  2  │0,001 │  -  │  2  │
│66, (поли-│ДИАМИН        │      │      │     │      │     │     │
│гексамети-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ленадипа- │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│мид, най- │спирт         │      │      │     │      │     │     │
│лон)      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полиамид  │ГЕКСАМЕТИЛЕН- │0,010 │   -  │  2  │0,001 │  -  │  2  │
│610 (поли-│ДИАМИН        │      │      │     │      │     │     │
│гексамети-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ленсебаци-│метиловый     │      │      │     │      │     │     │
│намид)    │спирт         │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.8. Поли-│ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ │  -   │ 1,000│  3  │  -   │1,000│  -  │
│уретаны   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │этилацетат    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутилацетат   │  -   │ 0,100│  4  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СПИРТЫ:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ПРОПИЛОВЫЙ    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ИЗОПРОПИЛОВЫЙ │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.9. Поли-│              │      │      │     │      │     │     │
│эфиры:    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полиэтиле-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│ноксид    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полипропи-│МЕТИЛАЦЕТАТ   │  -   │ 0,100│  3  │0,070 │  -  │  4  │
│леноксид  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│политетра-│ПРОПИЛОВЫЙ    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│метиленок-│СПИРТ         │      │      │     │      │     │     │
│сид       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полифени- │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│леноксид  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │СПИРТ         │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полиэти-  │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│лентереф- │              │      │      │     │      │     │     │
│талат и   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сополимеры│ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ │  -   │ 1,000│  3  │  -   │1,000│  -  │
│на основе ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│терефтале-│диметилтере-  │  -   │ 1,500│  4  │  -   │  -  │  -  │
│вой кисло-│фталат        │      │      │     │      │     │     │
│ты        ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│поликарбо-│ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│нат       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ДИФЕНИЛОЛПРО- │0,010 │   -  │  4  │  -   │0,040│  -  │
│          │ПАН           │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиленхлорид │  -   │ 7,500│  3  │  -   │  -  │  -  │
│          │(дихлорметан) │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │хлорбензол    │  -   │ 0,020│  3  │0,100 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полисуль- │ДИФЕНИЛОЛПРО- │0,010 │   -  │  4  │      │0,040│  -  │
│фон       │ПАН           │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │фенол         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│полифени- │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│ленсульфид├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │спирт         │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │дихлорбензол  │  -   │ 0,002│  3  │  -   │0,030│  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БОР (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │              │      │      │     │      │     │     │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии в ка- │              │      │      │     │      │     │     │
│честве    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│связующе- │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│го: фено- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лоформаль-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│дегидных  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│смол крем-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│нийоргани-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ческих    │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│смол      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │фенол         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│эпоксидных│ЭПИХЛОРГИДРИН │0,100 │   -  │  2  │0,200 │  -  │  2  │
│смол      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ДИФЕНИЛОЛПРО- │0,010 │   -  │  4  │  -   │0,040│  -  │
│          │ПАН           │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.11. Фто-│              │      │      │     │      │     │     │
│ропласты: ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│фтороп-   │ФТОР - ИОН    │0,500 │   -  │  2  │      │     │  -  │
│ласт-3,   │(СУММАРНО)    │      │      │     │      │     │     │
│фтороп-   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ласт-4,   │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │     │  2  │
│тефлон    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │гексан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │гептан        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.12.     │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│Пластмассы├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│на основе │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│фенолоаль-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│дегидных  │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│смол (фе- │              │      │      │     │      │     │     │
│нопласты) │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.13. По- │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│лиформаль-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│дегид     │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.14. Ами-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│нопласты  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(массы    │              │      │      │     │      │     │     │
│прессован-│              │      │      │     │      │     │     │
│ные карба-│              │      │      │     │      │     │     │
│мидо- и   │              │      │      │     │      │     │     │
│меламино- │              │      │      │     │      │     │     │
│формальде-│              │      │      │     │      │     │     │
│гидные)   │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.15. По- │ЭПИХЛОРГИДРИН │0,100 │   -  │  2  │0,200 │  -  │  2  │
│лимерные  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│материалы │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│на основе ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│эпоксидных│ДИФЕНИЛОЛПРО- │0,010 │   -  │  4  │  -   │0,040│  -  │
│смол      │ПАН           │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.16. Ио- │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│номерные  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│смолы, в  │ацетальдегид  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│т.ч. сер- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лин       │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │спирт         │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.17. Цел-│ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│люлоза    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.18.     │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│Эфирцеллю-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лозные    │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│пластмассы├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(этролы)  │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1.19. Кол-│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│лаген (би-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ополимер) │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛАЦЕТАТ   │  -   │ 0,100│  4  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │пропиловый    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                      2. Парафины и воски                       │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│2.1. Пара-│ГЕКСАН        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│фины и    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│воски     │ГЕПТАН        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┴──────┼─────┼──────┴─────┴─────┤
│          │БЕНЗ(А)ПИРЕН  │не допускает-│  1  │  не допускается  │
│          │              │ся           │     │                  │
│          ├──────────────┼──────┬──────┼─────┼──────┬─────┬─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│           3. Бумага, картон, пергамент, подпергамент           │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│3.1. Бу-  │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│мага      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,10  │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│3.2. Бума-│              │      │      │     │      │     │     │
│га парафи-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нированная│ГЕКСАН        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│дополни-  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тельно к  │ГЕПТАН        │0,100 │   -  │  4  │  -   │  -  │  -  │
│показате- ├──────────────┼──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│лям, ука- │БЕНЗ(А)ПИРЕН  │           не допускается             │
│занным для│              │                                      │
│бумаги,   │              │                                      │
│следует   │              │                                      │
│определять│              │                                      │
├──────────┼──────────────┼──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│3.3. Кар- │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│тон       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛАЦЕТАТ   │  -   │ 0,100│  4  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          │              │марно │      │     │      │     │     │
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│картон ме-│титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│лованный  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│дополни-  │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│тельно    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│следует   │барий (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│определять│              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│3.4. Кар- │БУТИЛАЦЕТАТ   │  -   │ 0,100│  4  │0,100 │  -  │  4  │
│тон маку- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│латурный  │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│<*>       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СПИРТЫ:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛОВЫЙ     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│   --------------------------------                             │
│   <*> Бумага  и  картон,  содержащие  макулатуру,  могут   быть│
│использованы только для упаковки пищевых продуктов с  влажностью│
│не более 15%.                                                   │
│                                                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЫШЬЯК (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │КАДМИЙ (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БАРИЙ (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│3.5. Кар- │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│тон филь- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тровальный│АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          │СПИРТ         │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │ 0,030│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│с добавле-│Е-капролактам │0,500 │   -  │  4  │0,060 │  -  │  3  │
│нием поли-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│амидэпих- │фенол         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│лоргидри- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│новых смол│эпихлоргидрин │0,100 │   -  │  2  │0,200 │  -  │  2  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│с добавле-│алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │     │
│нием алю- │              │      │      │     │      │     │     │
│миния мел-│              │      │      │     │      │     │     │
│кодисперс-│              │      │      │     │      │     │     │
│ного      │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│с добавле-│алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│нием диа- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│томита    │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бериллий (Be) │0,0002│   -  │  1  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│3.6. Пер- │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│гамент    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│растите-  │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│льный     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СПИРТЫ:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ПРОПИЛОВЫЙ    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ИЗОПРОПИЛОВЫЙ │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛОВЫЙ     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ИЗОБУТИЛОВЫЙ  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │     │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│3.7. Под- │ЭТИЛАЦЕТАТ    │0,100 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│пергамент ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(бумага с │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│добавками,├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│имитирую- │АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│щими свой-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ства пер- │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│гамента   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│раститель-│ЭПИХЛОРГИДРИН │0,100 │   -  │  2  │0,200 │  -  │  2  │
│ного)     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │Е-КАПРОЛАКТАМ │0,500 │   -  │  4  │0,060 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕТИЛОВЫЙ     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │пропиловый    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БУТИЛОВЫЙ     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЦЕТОН        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бензол        │  -   │ 0,010│  2  │0,100 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │толуол        │  -   │ 0,500│  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │     │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кадмий (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                 4. Стекло и изделия из стекла                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. Тара стеклянная для пищевых продуктов                      │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│стекла    │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│бесцветные├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│и полубе- │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│лые       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│стекла    │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│зеленые   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│стекла    │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│коричневые├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│стекла    │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│хрусталь- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ные       │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кадмий (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│дополни-  │              │      │      │     │      │     │     │
│тельно при├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│оценке ба-│БАРИЙ (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│риевого   │              │      │      │     │      │     │     │
│хрусталя  │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│дополнительно при окрашивании в:                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│голубой   │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│цвет      │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          │              │марно │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┤0,100 ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│синий цвет│КОБАЛЬТ (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│красный   │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│цвет      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│желтый    │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│цвет      │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          │              │марно │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┤0,100 ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │КАДМИЙ (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │БАРИЙ (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│4.2. Изделия из стекла с декоративным покрытием                 │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│титаном,  │ТИТАН (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│нитридом  │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│титана,   │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│диоксидом │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│титана    │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│цирконием,│              │      │      │     │      │     │     │
│нитридом  │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│циркония, │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│диоксидом │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│циркония  │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│хромом    │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                    5. Керамические изделия                     │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│5.1. Кера-│БОР (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│мические  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│изделия   │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ТИТАН (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кадмий (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │барий (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при испо- │              │      │      │     │      │     │     │
│льзовании ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│свинцовых │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│глазурей  │              │      │      │     │      │     │     │
│<*>       │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│   --------------------------------                             │
│   <*> В России используется  только бессвинцовая,  фриттованная│
│глазурь.                                                        │
│                                                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│при ис-   │              │      │      │     │      │     │     │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии селе- │КАДМИЙ (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│нокадмие- │              │      │      │     │      │     │     │
│вых глазу-│              │      │      │     │      │     │     │
│рей       │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │БАРИЙ (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии бари- │              │      │      │     │      │     │     │
│товых гла-│              │      │      │     │      │     │     │
│зурей     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии краси-│              │      │      │     │      │     │     │
│телей,    │              │      │      │     │      │     │     │
│обеспечи- │              │      │      │     │      │     │     │
│вающих ро-│              │      │      │     │      │     │     │
│зово - ко-│              │      │      │     │      │     │     │
│ричневые  │              │      │      │     │      │     │     │
│оттенки и │              │      │      │     │      │     │     │
│черный    │              │      │      │     │      │     │     │
│цвет      │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии зеле- │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│ных и чер-│ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ных кра-  ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сителей   │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │КОБАЛЬТ (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии синих │              │      │      │     │      │     │     │
│красителей│              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │КАДМИЙ (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии желтых│        3+    │      │      │     │      │     │     │
│красителей│ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                 6. Изделия из фарфора и фаянса                 │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│6.1. Изде-│              │      │      │     │      │     │     │
│лия из    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│фарфора и │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│фаянса с  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│подглазур-│КАДМИЙ (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│ной рос-  │              │      │      │     │      │     │     │
│писью     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при добав-│кобальт (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│лении в   │              │      │      │     │      │     │     │
│фарфоровую│              │      │      │     │      │     │     │
│массу оки-│              │      │      │     │      │     │     │
│си кобаль-│              │      │      │     │      │     │     │
│та допол- │              │      │      │     │      │     │     │
│нительно  │              │      │      │     │      │     │     │
│следует   │              │      │      │     │      │     │     │
│опреде-   │              │      │      │     │      │     │     │
│лять:     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии бес-  │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│свинцовых ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│глазурей  │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │литий (Li)    │  -   │ 0,030│  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии бари- │барий (Ba)    │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│товых гла-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│зурей     │бор (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│при использовании окрашенных глазурей:                          │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│розовые   │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│голубые   │кобальт (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│желтые    │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кадмий (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│6.2. Изде-│дополнительно │      │      │     │      │     │     │
│лия из    │контролируемые│      │      │     │      │     │     │
│фарфора и │показатели    │      │      │     │      │     │     │
│фаянса с  │определяются  │      │      │     │      │     │     │
│надглазур-│составом      │      │      │     │      │     │     │
│ной рос-  │красок        │      │      │     │      │     │     │
│писью     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                7. Стальная эмалированная посуда                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│7.1.      │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│Стальная  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│эмалиро-  │БОР (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│ванная по-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│суда, по- │железо (Fe)   │0,300 │   -  │     │  -   │  -  │  -  │
│лученная  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │кобальт (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии сили- │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│катных    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│эмалей    │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│(фриттов) │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│7.2.      │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│Стальная  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│эмалиро-  │БОР (B)       │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│ванная по-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│суда, по- │железо (Fe)   │0,300 │   -  │     │  -   │  -  │  -  │
│лученная  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при ис-   │кобальт (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│пользова- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нии тита- │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│новых эма-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│лей       │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│              8. Посуда с антипригарным покрытием               │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│8.1. Посу-│ФТОР - ИОН    │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│да с ан-  │(СУММАРНО)    │      │      │     │      │     │     │
│типригар- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ным покры-│ацетальдегид  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│тием на   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│основе    │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│фтороплас-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│та        │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │пропиловый    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│антипригарное покрытие:                                         │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│серого    │ТИТАН (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│цвета     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│синего    │КОБАЛЬТ (Co)  │0,100 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│цвета     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│коричнево-│ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │     │  -   │  -  │  -  │
│го цвета  │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│зеленого  │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│розового  │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│цвета     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при нане- │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│сении пок-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│рытия на  │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│углеродис-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тую и низ-│              │      │      │     │      │     │     │
│колегиро- │              │      │      │     │      │     │     │
│ванные    │              │      │      │     │      │     │     │
│стали     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при нане- │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│сении пок-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│рытия на  │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│алюминий и│              │      │      │     │      │     │     │
│алюминие- │              │      │      │     │      │     │     │
│вые сплавы│              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                9. Лакированная консервная тара                 │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│9.1. Тара,│ЭПИХЛОРГИДРИН │0,100 │   -  │  2  │0,200 │  -  │  2  │
│лакирован-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ная эпок- │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│сифеноль- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ными лака-│ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│ми        ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ДИФЕНИЛОЛПРО- │0,010 │   -  │  4  │  -   │0,040│  -  │
│          │ПАН           │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │пропиловый    │0,100 │   -  │  4  │0,300 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │этилбензол    │  -   │ 0,010│  4  │0,020 │  -  │  3  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│9.2. Тара,│ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│лакирован-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ная фе-   │ФЕНОЛ         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│нольно-   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│масляными │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│лаками    │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│9.3. Тара,│ЭПИХЛОРГИДРИН │0,100 │   -  │  2  │0,200 │  -  │  2  │
│покрытая  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│белково-  │ФОРМАЛЬДЕГИД  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│устойчивы-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ми эмаля- │ДИФЕНИЛОЛПРО- │0,010 │   -  │  4  │  -   │0,040│  -  │
│ми, содер-│ПАН           │      │      │     │      │     │     │
│жащими    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│цинковую  │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │     │
│пасту     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│9.4. Тара │формальдегид  │0,100 │   -  │  2  │0,003 │  -  │  2  │
│с винил-  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│органсоло-│АЦЕТАЛЬДЕГИД  │  -   │ 0,200│  4  │0,010 │  -  │  3  │
│вым покры-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тием      │фенол         │0,050 │   -  │  4  │0,003 │  -  │  2  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ацетон        │0,100 │   -  │  3  │0,350 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │винилацетат   │  -   │ 0,200│  2  │0,150 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │винил         │0,010 │   -  │  2  │0,010 │  -  │  1  │
│          │хлористый     │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │спирты:       │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │метиловый     │0,200 │   -  │  2  │0,500 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изопропиловый │0,100 │   -  │  4  │0,600 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бутиловый     │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  3  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │изобутиловый  │0,500 │   -  │  2  │0,100 │  -  │  4  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ксилолы (смесь│  -   │ 0,050│  3  │0,200 │  -  │  3  │
│          │изомеров)     │      │      │     │      │     │     │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│Дополнительно следует определять:                               │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│при пиг-  │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│ментирова-│              │      │      │     │      │     │     │
│нии лака  │              │      │      │     │      │     │     │
│алюминие- │              │      │      │     │      │     │     │
│вой пудрой│              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│при изго- │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│товлении  │              │      │      │     │      │     │     │
│тары из   │              │      │      │     │      │     │     │
│алюминия, │              │      │      │     │      │     │     │
│алюминие- │              │      │      │     │      │     │     │
│вых спла- │              │      │      │     │      │     │     │
│вов       │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│          10. Фильтровальные неорганические материалы           │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│10.1. Ки- │КРЕМНИЙ (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│зельгуры  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │     │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ТИТАН (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│10.2. Пер-│КРЕМНИЙ (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│литы      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │     │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │мышьяк (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кадмий (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│                      11. Металлы, сплавы                       │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│11.1. Чу- │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│гун       ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.2.     │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │     │      │     │     │
│Сталь уг- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│леродистая│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ 380)│              │      │      │     │      │     │     │
│<*>       │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│   --------------------------------                             │
│   <*> Здесь и далее приводятся ГОСТы на отечественную продукцию│
│(нормируемые показатели распространяются как  на  отечественную,│
│так и на импортную продукцию).                                  │
│                                                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.3. Ста-│железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│ли низко- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│легирован-│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ные (ГОСТ ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│5058)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.4.     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь уг- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│леродистая│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│качествен-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ная (ГОСТ │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│1050,     │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│1435)     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.5.     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│мистая    │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│4543)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.6.     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│мокремнис-│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│тая (ГОСТ ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│4543)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │КРЕМНИЙ (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.7.     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│мованадие-│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│вая (ГОСТ ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│4543)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВАНАДИЙ (V)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.8.     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│моникеле- │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│вая (ГОСТ ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│4543)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.9.     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│момарган- │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│цевая     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТ     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│4543)     │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.10.    │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│момарган- │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│цевотита- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│новая     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│(ГОСТ     │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│4543)     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.11.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│кремнемар-│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ганцевая и├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│хромокрем-│        3+    │      │      │     │      │     │     │
│немарган- │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│цевая     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТ     │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│4543)     │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │КРЕМНИЙ (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.12.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│момолибде-│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│новая     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТ     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│4543)     │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МОЛИБДЕН (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.13.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│моникеле- │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│вольфрамо-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│вая и хро-│        3+    │      │      │     │      │     │     │
│моникеле- │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│молибдено-├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│вая (ГОСТ │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│4543)     │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВОЛЬФРАМ (W)  │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МОЛИБДЕН (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.14.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│момолибде-│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│налюминие-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│вая и хро-│        3+    │      │      │     │      │     │     │
│мовоалюми-│ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ниевая    ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТ     │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│4543)     │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МОЛИБДЕН (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.15.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь хро-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│моникеле- │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│вольфрамо-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ванадиевая│        3+    │      │      │     │      │     │     │
│(ГОСТ     │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│4543)     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВАНАДИЙ (V)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВОЛЬФРАМ (W)  │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.16.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь ка- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│чественная│МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│рессорно -├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│пружинис- │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│тая горя- │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│чекатанная├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТы    │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│4543,     │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│2032)     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.17.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь кор-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│розионнос-│марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│тойкая и  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│жаростой- │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│кая (ГОСТ │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│5949)     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.18.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сталь низ-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│колегиро- │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ванная жа-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ропрочная │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│перлитного│ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│класса    ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТ     │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│5632)     │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МОЛИБДЕН (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВАНАДИЙ (V)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.19.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Стали жа- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ропрочные │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│мартенсит-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ного и    │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│мартенси- │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│то-феррит-├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ного клас-│        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│сов (ГОСТ │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│5632)     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │молибден (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ванадий (V)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │вольфрам (W)  │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.20.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Стали жа- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ропрочные │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│аустенит- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ного клас-│        3+    │      │      │     │      │     │     │
│са (ГОСТ  │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│5632)     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │молибден (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │вольфрам (W)  │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ниобий (Nb)   │  -   │ 0,010│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.21.    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│Сплавы на ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│железони- │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│келевой   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│основе    │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│(ГОСТ     │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│5632)     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВОЛЬФРАМ (W)  │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.22.    │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│Сплавы на ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│никелевой │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│основе    │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│5632)     │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ВОЛЬФРАМ (W)  │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МОЛИБДЕН (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ниобий (Nb)   │  -   │ 0,010│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │      │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.23.    │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│Медь (ГОСТ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│859)      │СУРЬМА (Sb)   │  -   │ 0,050│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЫШЬЯК (As)   │0,050 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.24. Ла-│МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│тунь      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(сплав ме-│ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ди с цин- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ком) прос-│железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│тые дефор-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│мируемые  │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     │              │      │      │     │      │     │     │
│1019)     │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│специаль- │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ные (ГОСТ ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1019)     │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │олово (Sn)    │  -   │ 2,000│  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│литейные  │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1019)     │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │олово(Sn)     │  -   │ 2,000│  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│вторичные │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1020)     │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │алюминий (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │никель (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │олово (Sn)    │  -   │ 2,000│  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.25.    │              │      │      │     │      │     │     │
│Бронзы    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│оловянные │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТы    ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│613, 614) │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ОЛОВО (Sn)    │  -   │ 2,000│  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ(Pb)    │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│безоловян-│МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│ные (ГОСТ ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│493)      │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │бериллий (Be) │0,0002│   -  │  1  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│11.26. Медно-никелевые сплавы                                   │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│мельхиор  │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нейзильбер│МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нейзильбер│МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│свинцовый ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│11.27. Никелевые сплавы                                         │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│никель    │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│кремнистый├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│(ГОСТ 492)│кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│никель    │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│марганце- ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│вый (ГОСТ │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│492)      │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│алюмель   │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ 492)├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│хромель   │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ 492)├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│монель    │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ 492)├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│нихром    │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│5632)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│феррони-  │НИКЕЛЬ (Ni)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│хром (ГОСТ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│5632)     │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │ХРОМ (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ЖЕЛЕЗО (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│11.28. Припои (ГОСТы 1499, 8190)                                │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│оловянно- │ОЛОВО (Sn)    │  -   │ 2,000│  3  │  -   │  -  │  -  │
│свинцовые ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│свинцово- │СВИНЕЦ (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│серебряные├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │КАДМИЙ (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │серебро (Ag)  │  -   │ 0,050│  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.29.    │ЦИНК (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│Цинк и его├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│сплавы    │свинец (Pb)   │0,030 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│3640)     │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кадмий (Cd)   │0,001 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│11.30. Алюминий первичный (ГОСТ 11069)                          │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│особой    │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│чистоты   │              │      │      │     │      │     │     │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│высокой   │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│чистоты   ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│техничес- │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│кой чис-  ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тоты      │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤
│11.31. Сплавы алюминия                                          │
├──────────┬──────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│деформиру-│АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│емые      ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │МАРГАНЕЦ (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │медь (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ванадий (V)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│литейные  │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│(ГОСТ     ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│2685)     │МЕДЬ (Cu)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │КРЕМНИЙ (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │цинк (Zn)     │1,000 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │титан (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.32. Ти-│ТИТАН (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│тан техни-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ческий    │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │кремний (Si)  │  -   │10,000│  2  │  -   │  -  │  -  │
├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│11.33.    │ТИТАН (Ti)    │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│Сплавы ти-├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│тана      │АЛЮМИНИЙ (Al) │0,500 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        3+    │      │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │сум-  │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┤марно ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │        6+    │0,100 │      │     │      │     │     │
│          │хром (Cr  )   │      │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │молибден (Mo) │0,250 │   -  │  2  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │марганец (Mn) │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │ванадий (V)   │0,100 │   -  │  3  │  -   │  -  │  -  │
│          ├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│          │железо (Fe)   │0,300 │   -  │  -  │  -   │  -  │  -  │
└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

Приложение 1

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ЭЛЕМЕНТОВ С УКАЗАНИЕМ МЕТОДОВ ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│  Контролируемые   │   ГОСТ, методические указания (МУ, МУК),   │
│    показатели     │       методические рекомендации (МР)       │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│         1         │                      2                     │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ацетальдегид       │МУК 4.1.599-96, МУК 4.1.650-96              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ацетон             │МУ 942-72, МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96,      │
│                   │МУК 4.1.649-96                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│акрилонитрил       │ГОСТ 15820, МУК 2.3.3.052-96, МУК           │
│                   │4.1.658-96, МУ 4628-88, МР 123-11/284-7     │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ацетофенон         │МУ 4077-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бензол             │МУ 4628-88, МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.649-96, │
│                   │МУК 4.1.739-99                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бензальдегид       │МУК 4.1.649-96                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бутадиен           │МУ 942-72                                   │
│(дивинил)          │                                            │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бутилакрилат       │МУК 4.1.657-96, МР 2447-81                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бутилацетат        │МУ 41419-86, МУ 942-72                      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бенз(а)пирен       │ГОСТ 23683, МУК 4.1.741-99                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│винил хлористый    │ГОСТ 25737 (СТ СЭВ 2660-82), МР 1941-78     │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│винилацетат        │ГОСТ 22648, МР 2915-82, МР 1870-78          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│гексан             │МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│гептан             │МУ 4149-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│гексен             │МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│гептен             │МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│гексаметилендиамин │МР 1503-76, Инструкция N 880-71             │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│диоктилфталат      │Инструкция N 880-71, МУ 4077-86,            │
│                   │МУК 4.1.738-99                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│дидодецилфталат    │Инструкция N 880-71, МУК 4.1.738-99         │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│диизододецилфталат │Инструкция N 880-71, МУК 4.1.738-99         │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│диметилтерефталат  │Инструкция N 880-71, МУ 2314-81,            │
│                   │МУК 4.1.745-99                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│диметилфталат      │Инструкция N 880-71, МУК 4.1.738-99         │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│дихлорбензол       │МУ 942-72, МУК 4.1.650-96                   │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│дифенилолпропан    │МР 1436-76, МУ 4395-87, Инструкция N 880-71 │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│кумол              │ГОСТ 15820, МУ 4628-88                      │
│(изопропилбензол)  │                                            │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ксилолы (смесь     │МУ 4628-88, МУ 2314-81, МУК 4.1.650-96,     │
│изомеров)          │МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.739-99              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Е-капролактам      │МР 1328-75                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│альфа - метилстирол│ГОСТ 15820, МУ 4628-88                      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│метилметакрилат    │МР 1863-78, МУ 4628-88, МУК 2.3.3.052-96    │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│метилакрилат       │МУ 4628-88, МУК 2.3.3.052-96                │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│метилэтилкетон     │МУ 942-72                                   │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│метилацетат        │МУ 4149-86, МУ 2314-81                      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│метиленхлорид      │МУ 942-72, МУК 4.1.646-96                   │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│спирты:            │                                            │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│метиловый          │МУ 4149-86, МУ 2314-81, МУК 4.1.650-96      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│пропиловый         │МУ 4149-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│изопропиловый      │МУ 4149-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бутиловый          │МУ 4149-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│изобутиловый       │МУ 4149-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│стирол             │ГОСТ 15820, ГОСТ 22648, МУК 2.3.3.052-96,   │
│                   │МУК 4.1.649-96, МР 1730-77, МР 1864-78,     │
│                   │МР 2406-81, МР 1327-75, МР 123-11/284-7,    │
│                   │МР 1863-78, МУ 4628-88                      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│толуол             │МУ 942-72, МУ 4628-88, МУК 4.1.650-96,      │
│                   │МУК 4.1.651-96, МУК 4.1.649-96              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│формальдегид       │ГОСТ 22648, МУ 4395-87, МУ 4149-86,         │
│                   │МУК 4.1.653-96, МУК 4.1.753-99, МР 1849-78, │
│                   │МР 3315-82                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│фенол              │МУ 4395-87, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.737-99, │
│                   │МУК 4.1.752-99, МР 1436-76                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│хлорбензол         │МУ 942-72, МУК 4.1.650-96                   │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│этилацетат         │МУ 4149-86                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│этилбензол         │ГОСТ 15820, МУК 2.3.3.052-96,               │
│                   │МУК 4.1.650-96, МУК 4.1.652-96,             │
│                   │МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.739-99,             │
│                   │МР 1864-78, МУ 4628-88                      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│этиленгликоль      │Инструкция N 880-71                         │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│эпихлоргидрин      │МР 2413-81, МУ 4395-87                      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│фтор - ион         │ГОСТ 4386, ГОСТ 22648, МУ 1959-78,          │
│(суммарно)         │МУ 3034-84                                  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│алюминий (Al)      │ГОСТ 18165, ГОСТ 30178, МП <*>              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│барий (Ba)         │МУ 4077-86, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бериллий (Be)      │ГОСТ 18294, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│бор (B)            │МУ 1856-78, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ванадий (V)        │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│висмут (Bi)        │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│вольфрам (W)       │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│железо (Fe)        │ГОСТ 4011, ГОСТ 30178, МУ 1811-77, МП       │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│кадмий             │ГОСТ 30178, МУК 4.1.742-99, МР 1510-76, МП  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│кобальт (Co)       │МУ 1856-78, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│кремний (Si)       │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│литий (Li)         │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│марганец (Mn)      │ГОСТ 4974, МП                               │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│медь (Cu)          │ГОСТ 4388, ГОСТ 30178, МУК 4.1.742-99,      │
│                   │МУ 1811-77, МУ 1856-78, МУК 4.1.742-99, МП  │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│молибден (Mo)      │ГОСТ 18308, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│мышьяк (As)        │ГОСТ 4152, ГОСТ 30178, МУ 1856-78, МП       │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│натрий (Na)        │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│никель (Ni)        │ГОСТ 30178, МУ 1811-77, МУ 1856-78, МП      │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ниобий (Nb)        │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│олово (Sn)         │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ртуть (Hg)         │ГОСТ 30178, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│серебро (Ag)       │ГОСТ 18293, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│свинец (Pb)        │ГОСТ 18293, ГОСТ 30178, МУК 4.1.742-99,     │
│                   │МУ 1856-78, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│сурьма (Sb)        │ГОСТ 30178, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│титан (Ti)         │МП                                          │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        3+         │                                            │
│хром (Cr  )        │ГОСТ 30178, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│        6+         │                                            │
│хром (Cr  )        │ГОСТ 30178, МП                              │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│цинк (Zn)          │ГОСТ 18293, МУК 4.1.742-99, МУ 1811-77,     │
│                   │МУ 1856-78, МУ 4077-86, МП                  │
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

------------------------------------
<*> Методическое пособие "Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиенических исследованиях" / Под редакцией Л.Г. Подуновой. - М., 1997.

Приложение 2

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 26383     Парафины нефтяные

ГОСТ 25737     Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида.
(СТ СЭВ        Хроматографический метод определения винилхлорида
2660-82)

ГОСТ 15820     Пластмассы. Метод определения остаточных мономеров:
               стирола, альфа-метилстирола, акрилонитрила и
               неполимеризующихся примесей этилбензола и
               изопропилбензола в полистирольных пластиках с
               помощью газовой хроматографии

ГОСТ 22648     Пластмассы. Методы определения гигиенических
               показателей

ГОСТ 18165     Вода питьевая. Метод определения массовой
               концентрации алюминия

ГОСТ 18294     Вода питьевая. Метод определения массовой
               концентрации бериллия

ГОСТ 4974      Вода питьевая. Метод определения содержания
               марганца

ГОСТ 4388      Вода питьевая. Метод определения содержания меди

ГОСТ 4152      Вода питьевая. Метод определения массовой
               концентрации мышьяка

ГОСТ 4011      Вода питьевая. Метод определения общего железа

ГОСТ 18293     Вода питьевая. Метод определения содержания свинца,
               цинка, серебра

ГОСТ 18308     Вода питьевая. Метод определения содержания
               молибдена

ГОСТ 4386      Вода питьевая. Метод определения массовой
               концентрации фтора

ГОСТ 30178     Атомно-абсорбционный метод определения токсичных
               элементов в пищевых продуктах и сырье

МУ 942-72      Методические указания по определению перехода
               органических растворителей из полимерных материалов
               в контактирующие с ними воздух, модельные растворы,
               сухие и жидкие пищевые продукты

МУ 4149-86     Методические указания по осуществлению
               государственного санитарного надзора за
               производством и применением полимерных материалов
               класса полиолефинов, предназначенных для контакта с
               пищевыми продуктами

МУ 4628-88     Методические указания по газохроматографическому
               определению остаточных мономеров и
               неполимеризующихся примесей, выделяющихся из
               полистирольных пластиков в воде, модельных средах и
               пищевых продуктах бенз(а)пирен

МУ 4077-86     Методические указания по санитарно-химическому
               исследованию резин и изделий из них,
               предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

МУ 4395-87     Методические указания по гигиенической оценке
               лакированной консервной тары

МУ 2314-81     Методические указания на газохроматографическое
               определение диметилтерефталата, метилацетата,
               метилбензоата, метилтолуилата, метилового и
               n-толуилового спиртов, n-толуилового альдегида,
               n-толуиловой кислоты, n-ксилола и дитолилметана
               в воздухе

МУ 1959-78     Методические указания по санитарно-химическому
               исследованию изделий из фторопласта 4 и 4Д в
               пищевой промышленности

МУ 3034-84     Методические указания по гигиенической оценке
               кремнийорганических и фторорганических покрытий,
               предназначенных для использования в пищевой
               промышленности при температуре 100 град. С

МУ 1856-78     Методические указания по санитарно-химическому
               исследованию эмалированной посуды

МУ 1811-77     Методические указания по санитарно-химическому
               исследованию посуды и столовых приборов,
               изготовленных из мельхиора, нейзильбера и латуни

МУК 4.1.599-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению ацетальдегида в воздухе

МУК            Методические указания. Санитарно-химическое
2.3.3.052-96   исследование изделий из полистирола и сополимеров
               стирола

МУК 4.1.646-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению галогенсодержащих веществ в воде

МУК 4.1.647-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению фенола в воде

МУК 4.1.649-96 Методические указания по хромато-масс-
               спектрометрическому определению летучих
               органических веществ в воде

МУК 4.1.650-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению ацетона, метанола, бензола, толуола,
               этиленбензола, пентана, o-, м-, n-ксилола, гексана,
               октана, декана в воде

МУК 4.1.651-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению толуола в воде

МУК 4.1.652-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению этилбензола в воде

МУК 4.1.653-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению формальдегида

МУК 4.1.657-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде

МУК 4.1.658-96 Методические указания по газохроматографическому
               определению акрилонитрила в воде

МУК 4.1.737-99 Хромато-масс-спектрометрическое определение
               фенолов в воде

МУК 4.1.738-99 Хромато-масс-спектрометрическое определение
               фталатов и органических кислот в воде

МУК 4.1.739-99 Хромато-масс-спектрометрическое определение
               бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,
               о-ксилола, стирола в воде

МУК 4.1.741-99 Хромато-масс-спектрометрическое определение
               фенантрена, антрацена, флуоретана, перена, хризена
               и бенз(а)пирена в воде

МУК 4.1.742-99 Инверсионное вольтамперометрическое измерение
               концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди
               в воде

МУК 4.1.745-99 Газохроматографическое определение диметилового
               эфира терефталевой кислоты в воде

МУК 4.1.752-99 Газохроматографическое определение фенола в воде

МУК 4.1.753-99 Ионохроматографическое определение формальдегида
               в воде

МР             Методические рекомендации по
123-11/284-7   спектрофотометрическому определению стирола и
               акрилонитрила при совместном присутствии их в
               вытяжках из АБС-пластиков и сополимеров стирола с
               акрилонитрилом (водной и 5% растворе поваренной
               соли)

МР 2447-81     Методические рекомендации по определению бутилового
               эфира акриловой и метакриловой кислот в водных
               вытяжках из полимерных материалов

МР 1941-78     Методические рекомендации по определению хлористого
               винила в ПВХ и полимерных материалах на его основе,
               в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в
               продуктах питания

МР 2915-82     Методические рекомендации по определению
               винилацетата в воде методом газожидкостной
               хроматографии

МР 1870-78     Методические рекомендации по меркуриметрическому
               определению малых количеств винилацетата в воде,
               водно-спиртовых растворах и пищевых продуктах

МР 1503-76     Методические рекомендации по определению
               гексаметилендиамина в воде при санитарно -
               химических исследованиях полимерных материалов,
               применяемых в пищевой и текстильной промышленности

МР 1436-76     Методические рекомендации к определению
               дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его
               присутствии, при санитарно-химических
               исследованиях изделий из полимерных материалов,
               предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

МР 1863-78     Методические рекомендации по определению стирола и
               метилметакрилата в водных и солевых вытяжках

МР 1328-75     Методические рекомендации по определению
               капролактама в воде, воздухе и биологических средах

МР 1730-77     Методические рекомендации по определению стирола с
               помощью тонкослойной хроматографии при санитарно -
               химическом исследовании изделий из полистиролов

МР 1864-78     Методические рекомендации по хроматографическому
               методу раздельного определения стирола и
               этилбензола при их совместном присутствии в
               модельных средах, имитирующих пищевые продукты

МР 2406-81     Методические рекомендации по определению стирола
               в пищевых продуктах методом газожидкостной
               хроматографии

МР 1327-75     Методические рекомендации по раздельному
               определению стирола, кумарона, индена в воздухе
               методом тонкослойной хроматографии

МР 1849-78     Методические рекомендации по определению
               формальдегида в водных вытяжках и модельных средах

МР 3315-82     Методические рекомендации по определению
               формальдегида в воздухе

МР 2413-81     Методические рекомендации по определению
               эпихлоргидрина в водных вытяжках из полимерных
               материалов

МР 1510-76     Методические рекомендации по определению кадмия
               в воде и модельных средах, имитирующих пищевые
               продукты

Инструкция     Инструкция по санитарно-химическому исследованию
N 880-71       изделий, изготовленных из полимерных и других
               синтетических материалов, предназначенных для
               контакта с пищевыми продуктами. М., 1972

МП             Методическое пособие "Атомно-абсорбционный анализ
               в санитарно-гигиенических исследованиях" / Под
               редакцией Л.Г. Подуновой. М., 1997

Приложение 3

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ, КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВОШЕДШИХ
В НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

1. При проведении санитарно-химических исследований комбинированных материалов, состоящих из двух и более слоев, контролируемые показатели определяются, в первую очередь, материалом слоя, контактирующего с продуктами питания и следующего за ним слоя. Если эти слои проницаемые и возможна миграция гигиенически значимых ингредиентов из глубинных слоев, то и природой следующих слоев.
2. При санитарно-химическом исследовании композиционных материалов, как-то: клеев, пластизолей, герметиков, покрытий на основе смол различного типа и других аналогичных объектов, контролируемые показатели определяются исходя из основного компонента (вида смолы), используемых растворителей и добавок.
3. При отсутствии в СанПиН сведений о материале (материалах), использованном (использованных) для изготовления объекта исследования, контролируемые санитарно-химические показатели определяются исходя из химической природы материала, условий его синтеза, его рецептурного состава.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕЩЕСТВ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЯ ДКМ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ УТОЧНЕНИЮ

1. Винилацетат
2. Капролактам
3. Эпихлоргидрин
4. Формальдегид
5. Гексаметилендиамин